## Slide 1: Малярные работы. Подготовка поверхностей. Окраска различными составами.

## Slide 2: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД МАЛЯРНУЮ ОТДЕЛКУ
Малярные работы являются заключительным этапом отделочных работ в строительстве. Качество отделки влияет на внешний вид, продолжительность эксплуатации помещений и зависит от правильной подготовки поверхностей. Прежде чем начать малярные работы в помещениях, необходимо закончить все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Влажность оштукатуренных и бетонных поверхностей не должна превышать перед окраской 8 %, а деревянных поверхностей - 12 %.
Подготовка поверхностей под окраску включает в себя следующие операции:
— очистка поверхности, просушивание сырых мест;
— огрунтовывание;
— расшивка и заполнение трещин и раковин;
— шлифование.

## Slide 3
Подготовка новых оштукатуренных поверхностей. Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности в первую очередь необходимо очистить, сгладить пемзой, затем шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальной машины. Очистка поверхностей заключается в том, чтобы удалить с них пыль, грязь, потеки и брызги раствора. Даже самое небольшое количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях поверхности обметают сухими щетками или кистями. При сильном загрязнении поверхность необходимо промыть водой. Потеки и брызги раствора счищают с поверхности стальными шпателями. Сглаживание производят только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отслаиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, поверхность становится ровной и гладкой.
На только что оштукатуренной поверхности могут появиться ржавые пятна и высолы. Ржавые пятна очищают и огрунтовывают нитролаком или эмалью. Высолы удаляют металлическими щетками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты (1 часть 30%-й соляной кислоты на 5 частей воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.
После тщательной подготовки оштукатуренной поверхности ее огрунтовывают.

## Slide 4
Подготовка деревянных поверхностей. Подготовка деревянных поверхностей под окраску включает в себя следующие этапы:
— исправление дефектов дерева;
— шлифование;
— удаление масляных пятен.
Сначала с помощью стамески и молотка удаляют сучки и засмолы. Сучки имеют большую плотность, по сравнению с основной древесиной, и при усыхании сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах потрескается. На место вырубленного сучка приклеивают кусок древесины той же породы. Направление волокон этого куска дерева должно совпадать с направлением волокон основного изделия.
Засмолы вырубают, так как смола может проникнуть в шпатлевочный слой и проступить в дальнейшем на окрашенной поверхности. Засмолы вырубают не глубоко - на глубину 2... 3 мм, поэтому эти места подмазывают густой пастой из смеси мелких опилок и дисперсии ПВА.
Затем шлифовальной бумагой удаляют мелкие заусенцы и шероховатости на поверхности. Трещины и следы от удаленных сучков и засмолов заделывают специальной шпатлевкой по дереву.
Завершающий этап - удаление масляных пятен и обеспыливание. Масляные пятна можно удалить ацетоном, очищенным бензином или керосином. Обеспыливают поверхность сухими щетками.

## Slide 5
Подготовка металлических поверхностей. Металлические поверхности необходимо сначала тщательно осмотреть на предмет обнаружения ржавчины и окалины. Обнаруженные дефекты счищают металлическими щетками, шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальных машин. Полностью удалить продукты ржавчины механическим способом практически невозможно. Поэтому в таких случаях применяют преобразователи ржавчины. Для этого используют «Автопреобразователь ржавчины», специальную пасту «Автоочиститель ржавчины», а также специальные грунтовки - преобразователи ржавчины.
Грунтовки - преобразователи ржавчины - не только преобразовывают ржавчину, но и создают на поверхности металла полимерную пленку. В их состав входит ортофосфорная кислота, которая превращает продукты коррозии в нерастворимые фосфаты железа. Грунтовку выбирают с учетом вида металла и условий эксплуатации. Для таких целей применяют универсальные грунтовки ГФ-021 и ГФ-0119. Показатели этих грунтовок приведены в таблице

## Slide 7
Подготовка ранее окрашенных поверхностей. Подготовка поверхностей, окрашенных разными составами, различная.
Поверхности, ранее окрашенные известковыми или клеевыми составами, полностью очищают от набела - старой краски. Набел можно удалить сухим способом - соскребая его скребками или шпателями. Если краска удалилась не вся, то поверхность увлажняют, лучше всего теплой водой. Когда краска размокнет, ее легко можно счистить металлическим шпателем.
Еще один способ быстро удалить набел - промыть поверхность 1-2%-м раствором соляной кислоты. Мел, входящий в состав клеевой краски начинает разлагаться, краска вспучивается и легко удаляется.
После применения каждого из этих способов удаления набела поверхности обязательно размывают чистой водой, применяя маховую кисть или кисть-макловицу.
Подготовка поверхностей, окрашенных масляными красками, эмалями и лаками, зависит от состояния предыдущего покрытия. Если краска хорошо держится на поверхности и не потрескалась, то можно просто промыть поверхность слабым (3%-м) раствором аммиака или пищевой соды, а затем чистой водой.
Если старая краска плохо держится, потрескалась, отслаивается или вспучивается, то ее необходимо удалить. С помощью металлического шпателя можно удалить только слабо держащуюся краску, да и то не всю. Этот способ трудоемок и малоэффективен, поэтому предварительно масляную краску размягчают. Можно расплавить старую краску горячим воздухом при помощи термовоздуходувки. Устройство для удаления краски держат так, чтобы его наконечник находился на расстоянии примерно 25 мм от поверхности, и двигают его вдоль небольшого участка. Размягченную и вспученную краску удаляют скребком или шпателем. При этом необходимо оберегать примыкающие поверхности от повреждения. Например, снимая краску с оконных рам, нельзя направлять горячий воздух на стекло - оно может треснуть. Выжигать краску можно и паяльной лампой, но этот способ очень огнеопасен.

## Slide 8: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
При очистке поверхностей образуется много пыли, поэтому такие работы следует выполнять в защитных очках и респираторах.
При подготовке поверхностей с помощью ударных инструментов работают в защитных очках и перчатках.
Применяемую для очистки поверхностей от жировых пятен соляную кислоту должны доставлять к рабочему месту в разбавленном виде. При разбавлении кислоту добавляют в воду, а не наоборот, иначе вследствие большого выделения тепла кислота будет разбрызгиваться, что приведет к ожогам. Помещения, в которых проводят работы с кислотой, следует проветривать.
При удалении старой краски химическим способом следует работать в резиновых перчатках.

## Slide 9
Малярные работы - это работы по отделке поверхностей малярными составами, т.е. окраска поверхностей. Малярные работы можно производить только после уст­ройства кровли над отделываемыми помещениями и в таких усло­виях, которые исключают возможность повреждения готовой от­делки или загрязнения ее последующими работами, т.е. после oкoнчaния и сдачи всех общестроительных и специальных работ в отделываемых помещениях, за исключением настилки линолеума, отделки паркета и выполнения открытой электропроводки.

## Slide 10
Окраска представляет - это декоративно-защитное покрытие, которое придает зданиям и сооружениям законченный вид и выполняет защитные, санитарно-гигиенические и декоративные функции.

## Slide 11
По качеству и сложности выделяют следующие виды окраски: простую (для отделки складских помещений, временных сооружений и подсобных строений), улучшенную (для отделки жилых и промышленных зданий, а также бытовых и коммунальных предприятий) и высококачественную (для общественных, зрелищных и административных зданий). С повышением катего­рии отделки возрастает количество технологических операций, выполняемых при подготовке поверхности к нанесению слоев малярной отделки.

## Slide 12
По условиям эксплуатации малярная отделка подразделя­ется на наружную и внутреннюю. К наружной отделке предъявля­ют повышенные требования к атмосферостойкости и морозостой­кости.
В зависимости от характера фактуры и внешнего вида ок­рашенной поверхности малярная отделка может быть гладкой и шероховатой. Последнюю обычно называют «под шагрень» и применяют при отделке потолков и стен лестничных клеток и фа­садов зданий.

## Slide 13
По интенсивности блеска окрашенная поверхность может быть глянцевой и матовой. При декоративно-художественной от­делке поверхности стен окрашивают под ценные породы дерева или какую-либо дорогую ткань.
В зависимости от интенсивности цвета краски делят на от­крытые, насыщенные, приглушенные и глухие. Открытые цвета составляют из чистых пигментов. В насыщенных присутствует небольшое количество белого пигмента. Приглушенные и глухие колеры составляются из смеси цветных и белых пигментов. При преобладании белого, когда цвет сильно разбавлен, колер называ­ется глухим.

## Slide 14
Окрасочные составы в зависимости от вида связующего (основы) подразделяются на водные и неводные. Кроме раствора, эмульсии или суспензии связующего (пленкообразующего) вещества в окрасочном составе имеются пигменты (красители), наполнители и различные добавки.
К водным окрасочным составам относят минеральные составы (известковые, цементные, силикатные), клеевые (на столярном клее и казеиновые) и эмульсионные (латексные и поливинилацетатные – ПВА).

## Slide 15
Неводные краски – краски масляные на основе олифы, лаки масляные и на синтетических смолах, эмали на основе растворов синтетических и натуральных стол. В качестве растворителей этих красок, эмалей и лаков используют:
в масляных красках – скипидар, уайт-спирит, керосин;
в нитрокрасках – ацетон, другие ацетатные растворители.
Известковые составы применяют при окраске фасадов зданий по кирпичу, штукатурке, камню, бетону, а также при внутренней отделке помещений. Для получения известкового состава основную краску разводят на известковом молоке, иногда для закрепления окраски добавляют квасцы или поваренную соль.

## Slide 16
Клеевые окрасочные составы используют для внутренней отделки по оштукатуренным или покрытым обшивочными листами поверхностям. Для получения клеевого состава основную краску разводят на клеевом водном растворе, придающем прочность окрасочному составу. В качестве шпатлевочного состава под клеевую окраску применяют гипсомеловую, гипсополимерцементную и другие мастики.
Казеиновые окрасочные составы используют для окраски фасадов и внутренних совершенно сухих поверхностей. В казеиновый клей, затворенный на воде, добавляют незначительное количество олифы и соответствующие щелочестойкие пигменты, например, сурик. При отделке поверхностей казеиновыми составами применяют грунтовки из жидкого казеинового клея или сухих казеиновых красок. При шпатлевочных работах используют казеиновые шпатлевки, состоящие, как правило, из краски, олифы, мела, квасцов и воды.

## Slide 17
Силикатные окрасочные составы применяют для наружной и внутренней окраски по кирпичу, камню, штукатурке и бетону, лестничных маршей, коридоров, кухонь и др. Окрасочные составы состоят из мела и жидкого стекла, разведенного до определенной консистенции. В качестве грунтовки применяют калиевое жидкое стекло, в которое вводят мел.
Перхлорвиниловыми красками можно окрашивать по штукатурке, кирпичу и бетону. Важнейшим свойством перхлорвиниловой краски является ее морозостойкость, что обеспечивает возможность зимних фасадных работ.

## Slide 18
Поливинилацетатную краску применяют как внутри помещения, ток и снаружи по штукатурке, бетону, кирпичу и дереву. Она представляет собой суспензию пигментов в эмульсии поливинилацетата. Краски содержат также небольшое количество стабилизаторов, эмульгаторов и других веществ. Их выпускают в виде жидкой пасты, которую доводят до рабочей густоты путем разбавления водой. При подготовке поверхности под окраску используют поливинилацетатную грунтовку и безолифные шпатлевки.

## Slide 19
Масляные окрасочные составы применяют в основном для отделки помещений кухонь, санитарных узлов, оконных и дверных полотен в жилых зданиях, школах, больницах и т. п. Для получения масляного окрасочного состава тертую или сухую краску разводят на естественной или искусственной олифе. Олифы – пленкообразующие вещества на основе уплотненных растительных масел или жирных алкидных смол. Для ускорения твердения олиф часто применяют сиккативы – соли свинца, марганца, кобальта.
Малярные работы выполняют в такой последовательности: подготовка поверхности, огрунтовка, шпатлевание и нанесение окрасочного состава.