МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ научно-технологической ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

фЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАрСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"кОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"

Кафедра «Технология, организация и экономика строительства»

Фонд

оценочных средств 
по дисциплине

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для студентов направления подготовки/специальности

08.03.01. Строительство

профиля подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

очной и заочной формы обучения

Караваево 2019

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций студентов направления подготовки/специальности 08.03.01 Строительство, по дисциплине «Строительные материалы»

Составитель ____________________

Заведующий кафедрой ________________________

Паспорт

фонда оценочных средств

направление подготовки/специальности: 08.03.01 Строительство

Дисциплина: Строительные материалы

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции | Наименование оценочных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тесты, кол-во заданий | Другие оценочные средства |  |
|  |  |  |  | вид | кол-во заданий |
| 1 | Основы строительного материаловедения. Классификация материалов. Структура и свойства материалов. | ОПК-3 | 29 |  |  |
| 2 | Природные строительные материалы. Каменные материалы. Материалы на основе древесины. | ОПК-3; ПКос-6 | 45 |  |  |
| 3 | Материалы, полученные обработкой природного сырья. Керамические материалы. Стекло. Металлы. | ОПК-3; ПКос-6 | 36 |  |  |
| 4 | Минеральные вяжущие вещества. Гипс. Известь. Цемент. | ОПК-3; ПКос-6 | 32 |  |  |
| 5 | Композиционные материалы на основе вяжущих веществ. Бетоны. Растворы. | ОПК-3; ПКос-6 | 30 | РГР | 25 |
| 6 | Битумные и дегтевые вяжущие, материалы на их основе. Полимерные материалы. Лакокрасочные и оклеечные материалы. | ОПК-3; ПКос-6 | 21 |  |  |
| Всего: |  |  | 193 |  | 25 |

Методика проведения контроля по проверке базовых знаний по дисциплине: «Строительные материалы»

Банк тестовых заданий по дисциплине

«Строительные материалы»

Этап тестирования №1 (тестовые вопросы из раздела 1, 2)

Раздел 1. Основы строительного материаловедения. Классификация материалов. Структура и свойства материалов.

Контролируемые компетенции (или их части):

- способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий (ОПК-3).

Выберите правильный ответ

К какой группе материалов по технологическому признаку относят бутовый камень, щебень, гравий и песок?

+природные каменные материалы и изделия

керамические материалы и изделия

искусственные необжиговые каменные материалы

бетоны

К какой группе материалов по технологическому признаку относят силикатный кирпич, гипсовые и гипсобетонные изделия, асбестоцементные изделия и конструкции?

природные каменные материалы и изделия

керамические материалы и изделия

+искусственные необжиговые каменные материалы

бетоны

К какой группе материалов по технологическому признаку относят материалы, состоящие из вяжущего, воды и мелкого заполнителя, которые со временем переходят из тестообразного в камневидное состояние?

керамические материалы и изделия

+строительные растворы

искусственные необжиговые каменные материалы

бетоны

К какой группе материалов по технологическому признаку относят материалы, состоящие из вяжущего, воды, мелкого и крупного заполнителя, которые со временем переходят из тестообразного в камневидное состояние?

керамические материалы и изделия

строительные растворы

искусственные необжиговые каменные материалы

+бетоны

К какой группе материалов по технологическому признаку относят рубероид, пергамин, битумы?

+органические вяжущие вещества и материалы на их основе

полимерные материалы и изделия

древесные материалы и изделия

металлические материалы

К какой группе материалов по технологическому признаку относят фанеру?

органические вяжущие вещества и материалы на их основе

полимерные материалы и изделия

+древесные материалы и изделия

металлические материалы

К какой группе материалов по технологическому признаку относят линолеум?

органические вяжущие вещества и материалы на их основе

+полимерные материалы и изделия

древесные материалы и изделия

металлические материалы

К какой группе технических свойств относятся реологические свойства пластично-вязких материалов, морозостойкость, радиационная стойкость, водостойкость?

+физические свойства

механические свойства

химические свойства

долговечность и надежность

К какой группе технических свойств относятся прочность, твердость, упругость, пластичность, хрупкость?

физические свойства

+механические свойства

химические свойства

долговечность и надежность

Укажите определение истинной плотности материала.

+масса единицы объема абсолютно плотного материала

масса единицы объема материала в естественном состоянии

масса единицы объема рыхло насыпанных зернистых или волокнистых материалов

плотность материала по отношению к плотности воды

Укажите определение относительной плотности материала.

масса единицы объема абсолютно плотного материала

масса единицы объема материала в естественном состоянии

масса единицы объема рыхло насыпанных зернистых или волокнистых материалов

+плотность материала по отношению к плотности воды

Укажите определение объемной массы (средней плотности) материала.

масса единицы объема абсолютно плотного материала

+масса единицы объема материала в естественном состоянии

масса единицы объема рыхло насыпанных зернистых или волокнистых материалов

плотность материала по отношению к плотности воды

Укажите формулу для выражения истинной плотности.

+ρ=mVa

ρm=mVe

П=1−ρmρ⋅100

КПЛ=ρmρ⋅100

Укажите формулу для выражения средней плотности.

ρ=mVa

+ρm=mVe

П=1−ρmρ⋅100

КПЛ=ρmρ⋅100

Укажите формулу для выражения пористости.

ρ=mVa

ρm=mVe

+П=1−ρmρ⋅100

КПЛ=ρmρ⋅100

Укажите определение гигроскопичности материала.

+свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха

способность материала поглощать и удерживать воду

свойство материала сопротивляться проникновению воды под давлением

относительное содержание влаги в материале

Укажите определение водонепроницаемости материала.

свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха

способность материала поглощать и удерживать воду

+свойство материала сопротивляться проникновению воды под давлением

относительное содержание влаги в материале

Укажите определение водопоглощения.

свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха

+способность материала поглощать и удерживать воду

свойство материала сопротивляться проникновению воды под давлением

относительное содержание влаги в материале

Укажите определение влажности материала.

свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха

способность материала поглощать и удерживать воду

свойство материала сопротивляться проникновению воды под давлением

+относительное содержание влаги в материале

Укажите формулу для определения абсолютной влажности материала.

WO=mB−mCVe⋅100

WM=mB−mCmC⋅100

KH=WOП

+W=mBА−mCmC⋅100

Укажите формулу для определения водопоглощения по массе.

WO=mB−mCVe⋅100

+WM=mB−mCmC⋅100

KH=WOП

W=mBА−mCmC⋅100

Укажите формулу для определения водопоглощения по объему.

+WO=mB−mCVe⋅100

WM=mB−mCmC⋅100

KH=WOП

W=mBА−mCmC⋅100

Укажите формулу для определения коэффициента насыщения пор водой.

WO=mB−mCVe⋅100

WM=mB−mCmC⋅100

+KH=WOП

W=mBА−mCmC⋅100

Укажите определение теплопроводности материала.

+ свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой

количество тепла, которое необходимо сообщить 1 кг данного материала, чтобы повысить его температуру на 1°С

свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1580°С и выше), не размягчаясь и не деформируясь

свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени

Укажите определение теплоемкости материала.

свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой

+ количество тепла, которое необходимо сообщить 1 кг данного материала, чтобы повысить его температуру на 1°С

свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1580°С и выше), не размягчаясь и не деформируясь

свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени

Укажите определение огнеупорности материала.

свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой

количество тепла, которое необходимо сообщить 1 кг данного материала, чтобы повысить его температуру на 1°С

+ свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1580°С и выше), не размягчаясь и не деформируясь

свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени

Укажите определение огнестойкости материала.

свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой

количество тепла, которое необходимо сообщить 1 кг данного материала, чтобы повысить его температуру на 1°С

свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1580°С и выше), не размягчаясь и не деформируясь

+ свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени

Укажите формулу предела прочности материала при сжатии.

+R=PРАЗРF

KKK=Rρm

И=m1−m2F

λ=1,160,0196+0,22γ2ОБ−0,16

Укажите формулу теплопроводности материала.

R=PРАЗРF

KKK=Rρm

И=m1−m2F

+λ=1,160,0196+0,22γ2ОБ−0,16

Раздел 2. Природные строительные материалы. Каменные материалы. Материалы на основе древесины.

Контролируемые компетенции (или их части):

- способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий (ОПК-3).

- способен проводить лабораторные испытания, специальные прикладные исследования по изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градостроительной деятельности, организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей задач, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество (ПКос-6).

Выберите правильный ответ

Укажите по химическому составу минерал каолинит.

SiO2

+Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O

SiO2⋅nH2O

K2O⋅Al2O3⋅6SiO2

Укажите по химическому составу минерал кварц.

+SiO2

Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O

SiO2⋅nH2O

K2O⋅Al2O3⋅6SiO2

Укажите по химическому составу минерал гипс.

CaCO3

MgCO3⋅CaCO3

+CaSO4⋅2H2O

MgCO3

Укажите по химическому составу минерал кальцит.

+CaCO3

MgCO3⋅CaCO3

CaSO4⋅2H2O

MgCO3

Укажите по химическому составу минерал доломит.

CaCO3

+MgCO3⋅CaCO3

CaSO4⋅2H2O

MgCO3

Укажите по химическому составу минерал магнезит.

CaCO3

MgCO3⋅CaCO3

CaSO4⋅2H2O

+MgCO3

Укажите по химическому составу горную породу известняк.

+CaCO3

MgCO3⋅CaCO3

CaSO4⋅2H2O

MgCO3

Укажите группу горных пород магматических.

+гранит, сиенит, диорит, габбро, порфиры, андезит, трахит, диабаз, базальт, вулканический туф

песчаники, известняки, магнезит, гипс, доломит, ангидрит

-гнейс, мрамор, кварц, сланец

Укажите группу горных пород осадочных.

гранит, сиенит, диорит, габбро, порфиры, андезит, трахит, диабаз, базальт, вулканический туф

+песчаники, известняки, магнезит, гипс, доломит, ангидрит

гнейс, мрамор, кварц, сланец

Укажите группу горных пород метаморфических.

гранит, сиенит, диорит, габбро, порфиры, андезит, трахит, диабаз, базальт, вулканический туф

песчаники, известняки, магнезит, гипс, доломит, ангидрит

+гнейс, мрамор, кварц, сланец

Укажите группу магматических горных пород интрузивных абиссальных.

+гранит, сиенит, диорит, габбро

андезит, трахит, диабаз, базальт

вулканический туф, пемза, вулканическая лава

Укажите группу магматических горных пород эффузивных плотных.

гранит, сиенит, диорит, габбро

+андезит, трахит, диабаз, базальт

вулканический туф, пемза, вулканическая лава

Укажите группу магматических горных пород эффузивных пористых.

гранит, сиенит, диорит, габбро

андезит, трахит, диабаз, базальт

+вулканический туф, пемза, вулканическая лава

Укажите группу осадочных горных пород сцементированных обломочных.

песок, гравий

+песчаники, конгломерат, брекчия

трепел, диатомит, опока, мел

доломит, гипс, ангидрит, бокситы

Укажите группу осадочных горных пород рыхлых обломочных.

+песок, гравий

песчаники, конгломерат, брекчия

трепел, диатомит, опока, мел

доломит, гипс, ангидрит, бокситы

Укажите группу осадочных горных пород органогенных.

песок, гравий

песчаники, конгломерат, брекчия

+трепел, диатомит, опока, мел

доломит, гипс, ангидрит, бокситы

Укажите группу осадочных горных пород хемогенных.

песок, гравий

песчаники, конгломерат, брекчия

трепел, диатомит, опока, мел

+доломит, гипс, ангидрит, бокситы

Укажите определение поперечного среза древесины.

+срез, проходящий перпендикулярно к направлению волокон древесины

продольный срез, проходящий перпендикулярно касательной к годичному слою древесины в точке касания

продольный срез, проходящий по касательной к годичному слою

Укажите определение радиального среза древесины.

срез, проходящий перпендикулярно к направлению волокон древесины

+продольный срез, проходящий перпендикулярно касательной к годичному слою древесины в точке касания

продольный срез, проходящий по касательной к годичному слою

Укажите определение тангенциального среза древесины.

срез, проходящий перпендикулярно к направлению волокон древесины

продольный срез, проходящий перпендикулярно касательной к годичному слою древесины в точке касания

+продольный срез, проходящий по касательной к годичному слою

Укажите древесные породы ядровые.

+дуб, ясень, платан, сосна, лиственница, кедр

ель, пихта, осина, бук

береза, клен, ольха, липа

Укажите древесные породы спелодревесные.

дуб, ясень, платан, сосна, лиственница, кедр

+ель, пихта, осина, бук

береза, клен, ольха, липа

Укажите древесные породы заболонные.

дуб, ясень, платан, сосна, лиственница, кедр

ель, пихта, осина, бук

+береза, клен, ольха, липа

Укажите определение предела гигроскопической влажности древесины.

+влажность, которая соответствует полному насыщению стенок клеток древесины водой

влажность в состоянии гигроскопического равновесия с окружающей воздушной средой

влажность в рассматриваемом состоянии

влажность, равная 12%

Укажите определение равновесной влажности древесины.

влажность, которая соответствует полному насыщению стенок клеток древесины водой

+влажность в состоянии гигроскопического равновесия с окружающей воздушной средой

влажность в рассматриваемом состоянии

влажность, равная 12%

Укажите определение условной стандартной влажности древесины.

влажность, которая соответствует полному насыщению стенок клеток древесины водой

влажность в состоянии гигроскопического равновесия с окружающей воздушной средой

влажность в рассматриваемом состоянии

+влажность, равная 12%

Укажите определение фактической влажности древесины.

влажность, которая соответствует полному насыщению стенок клеток древесины водой

влажность в состоянии гигроскопического равновесия с окружающей воздушной средой

+влажность в рассматриваемом состоянии

влажность, равная 12%

На графике представлены деформации при объемной и линейной усушке (разбухании) древесины в зависимости от влажности. Укажите кривую объемной усушки.

1

2

3

+4

На графике представлены деформации при объемной и линейной усушке (разбухании) древесины в зависимости от влажности. Укажите кривую тангенциальной усушки.

1

2

+3

4

На графике представлены деформации при объемной и линейной усушке (разбухании) древесины в зависимости от влажности. Укажите кривую радиальной усушки.

1

+2

3

4

На графике представлены деформации при объемной и линейной усушке (разбухании) древесины в зависимости от влажности. Укажите кривую продольной усушки.

+1

2

3

4

Укажите верную формулу пересчета прочности древесины на влажность, равной 12%.

+R12=RW1+αW−12

R12=RW1−αW−12

R12=RW1+αW+12

R12=RW1−αW+12

Укажите пороки строения древесины.

кривизна, закомелистость, сбежистость, нарост

+наклон волокон, крень, свилеватость, завиток, двойная сердцевина, пасынок, сухобокость, пророст

обзол, риски, волнистость, ворсистость, заруб, запил, сжег древесины

продубина, дубильные потеки, желтизна

Укажите пороки формы ствола древесины.

+кривизна, закомелистость, сбежистость, нарост

наклон волокон, крень, свилеватость, завиток, двойная сердцевина, пасынок, сухобокость, пророст

обзол, риски, волнистость, ворсистость, заруб, запил, сжег древесины

продубина, дубильные потеки, желтизна

Укажите химические окраски (порок) древесины.

кривизна, закомелистость, сбежистость, нарост

наклон волокон, крень, свилеватость, завиток, двойная сердцевина, пасынок, сухобокость, пророст

обзол, риски, волнистость, ворсистость, заруб, запил, сжег древесины

+продубина, дубильные потеки, желтизна

Укажите пороки обработки древесины.

кривизна, закомелистость, сбежистость, нарост

наклон волокон, крень, свилеватость, завиток, двойная сердцевина, пасынок, сухобокость, пророст

+обзол, риски, волнистость, ворсистость, заруб, запил, сжег древесины

продубина, дубильные потеки, желтизна

Укажите, как влияют на качество древесины химические окраски.

+не влияют на физико-механические свойства древесины, но изменяют ее цвет и блеск

снижают прочность древесины на растяжение вдоль волокон и изгиб, затрудняют ее механическую обработку (строжку и теску)

уменьшают фактическую ширину сортимента, увеличивает количество отходов при раскрое пилопродукции

изменяют форму пилопродукции и деталей, затрудняет их обработку, раскрой и использование по назначению

Укажите, как влияют на качество древесины наклон волокон.

не влияют на физико-механические свойства древесины, но изменяют ее цвет и блеск

+снижают прочность древесины на растяжение вдоль волокон и изгиб, затрудняют ее механическую обработку (строжку и теску)

уменьшают фактическую ширину сортимента, увеличивает количество отходов при раскрое пилопродукции

изменяют форму пилопродукции и деталей, затрудняет их обработку, раскрой и использование по назначению

Укажите, как влияют на качество древесины покоробленность.

не влияют на физико-механические свойства древесины, но изменяют ее цвет и блеск

снижают прочность древесины на растяжение вдоль волокон и изгиб, затрудняют ее механическую обработку (строжку и теску)

уменьшают фактическую ширину сортимента, увеличивает количество отходов при раскрое пилопродукции

+изменяют форму пилопродукции и деталей, затрудняет их обработку, раскрой и использование по назначению

Укажите водонерастворимые антисептики.

фторид натрия, кремнефторид натрия, хлорид цинка

+антраценовое масло, каменноугольное масло, сланцевое масло

фосфат аммония, сульфат аммония, бура

Укажите водорастворимые антисептики.

+фторид натрия, кремнефторид натрия, хлорид цинка

антраценовое масло, каменноугольное масло, сланцевое масло

фосфат аммония, сульфат аммония, бура

Укажите антиперены.

фторид натрия, кремнефторид натрия, хлорид цинка

антраценовое масло, каменноугольное масло, сланцевое масло

+фосфат аммония, сульфат аммония, бура

По толщине a и ширине b укажите доски (пиломатериалы).

+а≤100мм, ba≥3

а≤100мм, ba<3

а=110...280мм, ba<3

По толщине a и ширине b укажите бруски (пиломатериалы).

а≤100мм, ba≥3

+а≤100мм, ba<3

а=110...280мм, ba<3

По толщине a и ширине b укажите брусья (пиломатериалы).

а≤100мм, ba≥3

а≤100мм, ba<3

+а=110...280мм, ba<3

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество оценок | Три |
| Название оценок | Удовлетворительно, хорошо, отлично |
| Предел длительности всего контроля | 25 минут |
| Последовательность выбора разделов | Последовательная |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела | Из разделов 1-2 – по 10 вопросов |
| Предлагаемое количество вопросов | 20 |

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно решено 86-100 % тестовых заданий, если он способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий; способен проводить лабораторные испытания, специальные прикладные исследования по изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градостроительной деятельности, организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей задач, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно решено 64-85 % тестовых заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно решено от 50 до 63 % тестовых заданий.

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Этап тестирования №2 (тестовые вопросы из раздела 3, 4)

Раздел 3. Материалы, полученные обработкой природного сырья. Керамические материалы. Стекло. Металлы.

Контролируемые компетенции (или их части):

- способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий (ОПК-3).

- способен проводить лабораторные испытания, специальные прикладные исследования по изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градостроительной деятельности, организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей задач, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество (ПКос-6).

Выберите правильный ответ

Что собой представляют аморфные тела, получаемые в результате переохлаждения расплава независимо от их химического состава и температурной области затвердения и обладающие в результате постепенного увеличения вязкости свойствами твердых тел?

+стекло

гранит

поликарбонат

каолин

Какие материалы не являются исходными для производства стекла?

песок

кальцинированная сода

сульфат натрия

+ каолин

Какие материалы не являются исходными для производства стекла?

SiO2

CaCO3

Na2SO4

+Al2O3 ·2SiO2 ·2H2O

Как называют материалы, которые вводят, чтобы освободить стекломассу от видимых пузырей?

+осветлители

глушители

красители

Как называют материалы, которые придают стеклу светорассеивающие свойства?

осветлители

+глушители

красители

Что собой представляют хлорид натрия и сульфат натрия, вводимые при производстве стекла?

+осветлители

глушители

красители

Что собой представляют соединения фтора, фосфора, вводимые при производстве стекла?

осветлители

+глушители

красители

Что собой представляют оксид марганца, оксид хрома, вводимые при производстве стекла?

осветлители

глушители

+красители

Укажите отощающие добавки, вводимые в состав керамической массы.

+шамот, дегидратированная глина, песок, зола ТЭС, гранулированный шлак

древесные опилки, бурые угли, отходы углеобогатительных фабрик, лигнин

высокопластичные глины, бентониты, поверхностно-активные вещества

полевые шпаты, доломит, магнезит, железная руда

Укажите пластифицирующие добавки, вводимые в состав керамической массы.

шамот, дегидратированная глина, песок, зола ТЭС, гранулированный шлак

древесные опилки, бурые угли, отходы углеобогатительных фабрик, лигнин

+высокопластичные глины, бентониты, поверхностно-активные вещества

полевые шпаты, доломит, магнезит, железная руда

Укажите выгорающие добавки, вводимые в состав керамической массы.

шамот, дегидратированная глина, песок, зола ТЭС, гранулированный шлак

+древесные опилки, бурые угли, отходы углеобогатительных фабрик, лигнин

высокопластичные глины, бентониты, поверхностно-активные вещества

полевые шпаты, доломит, магнезит, железная руда

Укажите добавки-плавни, вводимые в состав керамической массы.

шамот, дегидратированная глина, песок, зола ТЭС, гранулированный шлак

древесные опилки, бурые угли, отходы углеобогатительных фабрик, лигнин

высокопластичные глины, бентониты, поверхностно-активные вещества

+полевые шпаты, доломит, магнезит, железная руда

Что собой представляет зернистый керамический материал (с зернами 0,14-2 мм), получаемый измельчением глины, предварительно обожженной при той же температуре, при которой обжигаются изделия?

+шамот

дегидротированную глину

гранулировнный шлак

песок

Что происходит в процессе испарения воды из сырца вследствие уменьшения толщины водных оболочек вокруг частиц глины, возникновения в порах сырца менисков и сил капиллярного давления, стремящихся сблизить частицы?

+воздушная усадка

огневая усадка

полная усадка

Укажите размеры утолщенного кирпича.

+250х120х88

250х120х65

250х120х140

288х138х65

Укажите размеры керамического камня.

250х120х88

250х120х65

+250х120х140

288х138х65

При какой температуре обжигают керамические изделия (кирпич, черепицу)?

+950-10000С

750-9000С

600-8000С

1000-12000С

Укажите определение понятия пластичности глины.

свойство уплотняться при обжиге и образовывать камнеподобный черепок

+свойство во влажном состоянии принимать под влиянием внешнего воздействия желаемую форму без образования разрывов и трещин и сохранять полученную форму при последующих сушке и обжиге

способность глины связывать зерна непластичных материалов (песка, шамота и др.), а также образовывать при высыхании достаточно прочного изделия – сырца

Укажите определение понятия связующей способности глины.

свойство уплотняться при обжиге и образовывать камнеподобный черепок

свойство во влажном состоянии принимать под влиянием внешнего воздействия желаемую форму без образования разрывов и трещин и сохранять полученную форму при последующих сушке и обжиге

+способность глины связывать зерна непластичных материалов (песка, шамота и др.), а также образовывать при высыхании достаточно прочного изделия - сырца

Укажите определение понятия спекаемости глины.

+свойство уплотняться при обжиге и образовывать камнеподобный черепок

свойство во влажном состоянии принимать под влиянием внешнего воздействия желаемую форму без образования разрывов и трещин и сохранять полученную форму при последующих сушке и обжиге

способность глины связывать зерна непластичных материалов (песка, шамота и др.), а также образовывать при высыхании достаточно прочного изделия - сырца

Укажите наименование грани кирпича под номером 1.

+постель

тычок

ложок

Укажите наименование грани кирпича под номером 2.

постель

тычок

+ложок

Укажите наименование грани кирпича под номером 3.

постель

+тычок

ложок

Что собой представляет железоуглеродистый сплав с содержанием углерода 2- 4,3%?

+чугун

сталь

латунь

бронзу

Что собой представляет ковкий железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 2%?

чугун

+сталь

латунь

бронзу

Какой чугун имеет высокую твердость, но весьма хрупок; его применяют для получения ковкого чугуна и стали?

+белый

серый

черный

коричневый

Какой чугун в расплавленном состоянии обладает хорошей текучестью и легко заполняет формы, дает малую усадку при затвердении, а также легко поддается механической обработке?

белый

+серый

черный

коричневый

Расшифруйте марку чугуна СЧ12-28.

+ серый чугун с допустимым пределом прочности при растяжении равным 12 кгс/мм2 и пределом прочности при изгибе равным 28 кгс/мм2

серый чугун с пределом прочности при изгибе равным 12 кгс/мм2 и допустимым пределом прочности при растяжении равным 28 кгс/мм2

серый чугун с содержанием углерода 1,2% и допустимым пределом прочности при растяжении равным 28 кгс/мм2

серый чугун с пределом прочности при изгибе равным 12 кгс/мм2 и содержанием углерода 2,8%

Укажите, что означает буква Б (БСт0, БСт1) в маркировке стали углеродистой обыкновенного качества.

стали поставляются по механическим свойствам

+ стали поставляются по химическому составу

стали поставляются по механическим свойствам и химическому составу

Укажите, что означает буква В (ВСт0, ВСт1) в маркировке стали углеродистой обыкновенного качества.

стали поставляются по механическим свойствам

стали поставляются по химическому составу

+ стали поставляются по механическим свойствам и химическому составу

Что собой представляет электропечной сплав кремния с железом?

чугун

+ ферросилиций

ферротитан

легированная сталь

Что собой представляет сплав алюминия и кремния?

+силумин

дюралюмин (дюраль)

магналий

Что собой представляет сплав алюминия с медью и марганцем?

силумин

+дюралюмин (дюраль)

магналий

Что собой представляет сплав алюминия с марганцем?

силумин

дюралюмин (дюраль)

+магналий

Что собой представляет сплав меди с цинком?

+латунь

дюралюмин (дюраль)

бронза

Что собой представляет сплав меди с оловом?

латунь

баббиты

+оловянная бронза

Раздел 4. Минеральные вяжущие вещества. Гипс. Известь. Цемент.

Контролируемые компетенции (или их части):

- способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий (ОПК-3).

- способен проводить лабораторные испытания, специальные прикладные исследования по изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градостроительной деятельности, организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей задач, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество (ПКос-6).

Выберите правильный ответ

Укажите группу гидравлических вяжущих веществ.

воздушная известь, гипс, магнезиальные вяжущие, жидкое стекло

+портландцемент и его разновидности, романцемент, глиноземистый цемент

известково-кремнеземистые, известково-шлаковые вяжущие

Укажите группу воздушных вяжущих веществ.

+известь, гипс, магнезиальные вяжущие, жидкое стекло

портландцемент и его разновидности, романцемент, глиноземистый цемент

известково-кремнеземистые, известково-шлаковые вяжущие

Укажите группу вяжущих автоклавного твердения.

известь, гипс, магнезиальные вяжущие, жидкое стекло

портландцемент и его разновидности, романцемент, глиноземистый цемент

+известково-кремнеземистые, известково-шлаковые вяжущие

Укажите химическую реакцию твердения гипса.

23СаО⋅SiO2+6H2O⇒3CaO⋅2SiO2⋅3H2O+3CaOH2

+СаSO4⋅0.5H2O+1.5H2O⇒CaSO4⋅2H2O

CaOH2+CO2⇒CaCO3+H2O

Na2O⋅mSiO2+Na2SiF6+H2O→SiOH4+NaF

Укажите сроки схватывания быстротвердеющих гипсовых вяжущих.

+начало не ранее 2 мин, конец не позднее 15 мин

начало не ранее 6 мин, конец не позднее 30 мин

начало не ранее 45 мин, конец не позднее 10 часов

начало не ранее 30 мин, конец не позднее 12 часов

Укажите сроки схватывания нормальнотвердеющих гипсовых вяжущих.

начало не ранее 2 мин, конец не позднее 15 мин

+начало не ранее 6 мин, конец не позднее 30 мин

начало не ранее 45 мин, конец не позднее 10 часов

начало не ранее 30 мин, конец не позднее 12 часов

Укажите строки определения марки гипсовых вяжущих веществ.

+2 часа

1 и 3 сут

28 сут

3 и 28 сут

При какой температуре обжигают известняк до возможно более полного удаления СО2?

+900-12000С

800-10000С

600-8000С

1200-15000С

Как называют воздушную известь, если содержание окиси магния в ней составляет 20-40%?

кальциевая

магнезиальная

+доломитовая

Укажите состав сырья для изготовления клинкера глиноземистого цемента.

известняк 75%, глина 25%

+известняк 45%, боксит 55%

известняк 15-20%, нефелиновый шлам 80-85%

Укажите строки определения марки глиноземистого цемента.

2 часа

+1 и 3 сут

28 сут

3 и 28 сут

Укажите состав сырья для изготовления клинкера портландцемента.

+известняк 75%, глина 25%

известняк 45%, боксит 55%

известняк 15-20%, нефелиновый шлам 80-85%

Укажите минеральный состав клинкера быстротвердеющего портландцемента:

С3S = 45-60%, C2S = 20-30%, С3A = 4-12%, С4AF = 10-20%

+С3S + С3A > 65%

С3S = 42-44%, C2S = 35-37%, С3A = 14-15%, С4AF < 3%

С3S  50%, С3A  5%, С3A + С4AF  22%

Укажите минеральный состав клинкера сульфатостойкого портландцемента:

С3S = 45-60%, C2S = 20-30%, С3A = 4-12%, С4AF = 10-20%

С3S + С3A > 65%

С3S = 42-44%, C2S = 35-37%, С3A = 14-15%, С4AF < 3%

+С3S  50%, С3A  5%, С3A + С4AF  22%

Укажите минеральный состав клинкера портландцемента:

+С3S = 45-60%, C2S = 20-30%, С3A = 4-12%, С4AF = 10-20%

С3S + С3A > 65%

С3S = 42-44%, C2S = 35-37%, С3A = 14-15%, С4AF < 3%

С3S  50%, С3A  5%, С3A + С4AF  22%

Укажите минеральный состав клинкера белого портландцемента:

С3S = 45-60%, C2S = 20-30%, С3A = 4-12%, С4AF = 10-20%

С3S + С3A > 65%

+С3S = 42-44%, C2S = 35-37%, С3A = 14-15%, С4AF < 3%

С3S  50%, С3A  5%, С3A + С4AF  22%

Укажите химическую реакцию взаимодействия алита с водой.

+23СаО⋅SiO2+6H2O⇒3CaO⋅2SiO2⋅3H2O+3CaOH2

22СаО⋅SiO2+4H2O⇒3CaO⋅2SiO2⋅3H2O+CaOH2

3СаО⋅Aℓ2O3+6H2O⇒3CaO⋅Aℓ2O3⋅6H2O

4СаО⋅Aℓ2O3⋅Fe2O3+2CaOH2+10H2O⇒3CaO⋅Aℓ2O3⋅6H2O++3CaO⋅Fe2O3⋅6H2O

Укажите химическую реакцию взаимодействия белита с водой.

23СаО⋅SiO2+6H2O⇒3CaO⋅2SiO2⋅3H2O+3CaOH2

+22СаО⋅SiO2+4H2O⇒3CaO⋅2SiO2⋅3H2O+CaOH2

3СаО⋅Aℓ2O3+6H2O⇒3CaO⋅Aℓ2O3⋅6H2O

4СаО⋅Aℓ2O3⋅Fe2O3+2CaOH2+10H2O⇒3CaO⋅Aℓ2O3⋅6H2O++3CaO⋅Fe2O3⋅6H2O

Укажите химическую реакцию кислотоупорного цемента.

23СаО⋅SiO2+6H2O⇒3CaO⋅2SiO2⋅3H2O+3CaOH2

СаSO4⋅0.5H2O+1.5H2O⇒CaSO4⋅2H2O

CaOH2+CO2⇒CaCO3+H2O

+Na2O⋅mSiO2+Na2SiF6+H2O→SiOH4+NaF

На графике приведены сравнительные данные о скорости твердения и относительной прочности основных соединений цементного клинкера (все соединения с добавкой гипса).

Укажите кривые для С3S.

+1

2

3

4

На графике приведены сравнительные данные о скорости твердения и относительной прочности основных соединений цементного клинкера (все соединения с добавкой гипса).

Укажите кривые для С2S.

1

+2

3

4

На графике приведены сравнительные данные о скорости твердения и относительной прочности основных соединений цементного клинкера (все соединения с добавкой гипса).

Укажите кривые для С3А.

1

2

+3

4

На графике приведены сравнительные данные о скорости твердения и относительной прочности основных соединений цементного клинкера (все соединения с добавкой гипса).

Укажите кривые для С4AF.

1

2

3

+4

Укажите виды добавок активных естественных осадочного происхождения к вяжущим материалам.

вулканические пеплы, туфы, пемзы, трассы

+диатомиты, трепелы, опоки, глиежи

кислые золы уноса, нефелиновый шлам, доменные гранулированные шлаки

известняки, изверженные горные породы, кварцевые пески, промышленные отходы (топливные шлаки, золы)

Укажите виды добавок активных естественных вулканического происхождения к вяжущим материалам.

+вулканические пеплы, туфы, пемзы, трассы

диатомиты, трепелы, опоки, глиежи

кислые золы уноса, нефелиновый шлам, доменные гранулированные шлаки

известняки, изверженные горные породы, кварцевые пески, промышленные отходы (топливные шлаки, золы)

Укажите виды добавок активных искусственного происхождения к вяжущим материалам.

вулканические пеплы, туфы, пемзы, трассы

диатомиты, трепелы, опоки, глиежи

+кислые золы уноса, нефелиновый шлам, доменные гранулированные шлаки

известняки, изверженные горные породы, кварцевые пески, промышленные отходы (топливные шлаки, золы)

Укажите виды добавок-наполнителей к вяжущим материалам.

вулканические пеплы, туфы, пемзы, трассы

диатомиты, трепелы, опоки, глиежи

кислые золы уноса, нефелиновый шлам, доменные гранулированные шлаки

+известняки, изверженные горные породы, кварцевые пески, промышленные отходы (топливные шлаки, золы)

Укажите сроки схватывания портландцемента.

начало не ранее 2 мин, конец не позднее 15 мин

начало не ранее 6 мин, конец не позднее 30 мин

+начало не ранее 45 мин, конец не позднее 10 часов

начало не ранее 30 мин, конец не позднее 12 часов

Укажите сроки схватывания глиноземистого цемента.

начало не ранее 2 мин, конец не позднее 15 мин

начало не ранее 6 мин, конец не позднее 30 мин

начало не ранее 45 мин, конец не позднее 10 часов

+начало не ранее 30 мин, конец не позднее 12 часов

Какие компоненты являются основой для получения портландцементного клинкера? (укажите лишнее)

известняк

глина

гипс

+песок

Укажите температуру, при которой производится обжиг клинкера до спекания.

+14500С

14000С

13500С

15000С

Укажите уравнение химической реакции магнезиальной коррозии.

+СаОН2+MgCl2=CaCl2+MgОН2

СаОН2+HCl=CaCl2+2H2O

СаОН2+2NH4NO3+2H2O=CaNO32⋅4H2O+2NH3

СаCO3+(CO2)СВОБ+H2O=CaHCO32

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество оценок | Три |
| Название оценок | Удовлетворительно, хорошо, отлично |
| Предел длительности всего контроля | 25 минут |
| Последовательность выбора разделов | Последовательная |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела | Из разделов 3-4 – по 10 вопросов |
| Предлагаемое количество вопросов | 20 |

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно решено 86-100 % тестовых заданий, если он способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий; способен проводить лабораторные испытания, специальные прикладные исследования по изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градостроительной деятельности, организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей задач, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно решено 64-85 % тестовых заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно решено от 50 до 63 % тестовых заданий.

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Этап тестирования №3 (тестовые вопросы из раздела 5, 6)

Раздел 5. Композиционные материалы на основе вяжущих веществ. Бетоны. Растворы.

Контролируемые компетенции (или их части):

- способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий (ОПК-3).

- способен проводить лабораторные испытания, специальные прикладные исследования по изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градостроительной деятельности, организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей задач, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество (ПКос-6).

Выберите правильный ответ

Укажите метод оценки подвижности растворной смеси.

+погружение стандартного конуса

погружение пестика (прибор Вика)

расплыв конуса на встряхивающем столике

осадка стандартного конуса

Какое техническое свойство бетонной смеси характеризуют временем (с) вибрирования, необходимым для выравнивания и уплотнения предварительно отформованного конуса бетонной смеси в специальном приборе?

+жесткость

подвижность

связность

расслаиваемость

Укажите добавки гидрофобизирующие.

+мылонафт, ГКЖ-10, ГКЖ-11

технический лигносульфанат (ЛСТ), МФ-АР, разжижитель С-3

хлорид кальция, нитрит кальция, сульфат натрия, нитрит натрия

смола древесная омыленная, смола нейтрализованная воздухововлекающая, клей таловый пековый

Укажите добавки пластифицирующие бетонную смесь.

мылонафт, ГКЖ-10, ГКЖ-11

+технический лигносульфанат (ЛСТ), МФ-АР, разжижитель С-3

хлорид кальция, нитрит кальция, сульфат натрия, нитрит натрия

смола древесная омыленная, смола нейтрализованная воздухововлекающая, клей таловый пековый

Укажите добавки ускоряющие твердение бетона.

мылонафт, ГКЖ-10, ГКЖ-11

технический лигносульфанат (ЛСТ), МФ-АР, разжижитель С-3

+хлорид кальция, нитрит кальция, сульфат натрия, нитрит натрия

смола древесная омыленная, смола нейтрализованная воздухововлекающая, клей таловый пековый

Укажите добавки воздухововлекающие.

мылонафт, ГКЖ-10, ГКЖ-11

технический лигносульфанат (ЛСТ), МФ-АР, разжижитель С-3

хлорид кальция, нитрит кальция, сульфат натрия, нитрит натрия

+смола древесная омыленная, смола нейтрализованная воздухововлекающая, клей таловый пековый

Укажите условия твердения бетона, соответствующие графику 1.

+нормальное твердение

пропаривание

автоклавная обработка

Укажите условия твердения бетона, соответствующие графику 2.

нормальное твердение

+пропаривание

автоклавная обработка

Укажите условия твердения бетона, соответствующие графику 3.

нормальное твердение

пропаривание

+автоклавная обработка

Что представляет собой явление увеличения деформаций бетона во времени при действии постоянной статической нагрузки?

+ползучесть

усадка

набухание

упругая деформация

Укажите, по какой формуле определяется частный остаток заполнителя на ситах.

+ai=mim⋅100

Ai=a2.5+a1.25+...ai

M=A+A+A+A+A100

Укажите материалы для изготовления тяжелого бетона на цементных вяжущих.

+цементное вяжущее, плотный крупный и мелкий заполнитель

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель

цементное, шлаковое или известковое вяжущее, кремнеземистый компонент, порообразователь

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель, воздухововлекающие пено- или газообразующие добавки

Укажите материалы для изготовления ячеистого бетона.

цементное вяжущее, плотный крупный и мелкий заполнитель

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель

+цементное, шлаковое или известковое вяжущее, кремнеземистый компонент, порообразователь

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель, воздухововлекающие пено- или газообразующие добавки

Укажите материалы для изготовления легкого бетона.

цементное вяжущее, плотный крупный и мелкий заполнитель

+цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель

цементное, шлаковое или известковое вяжущее, кремнеземистый компонент, порообразователь

цементное вяжущее, пористый крупный заполнитель, плотный или пористый мелкий заполнитель, воздухововлекающие пено- или газообразующие добавки

Как определяется количество противоморозных добавок для бетонирования конструкций в зимнее время?

+ определяется в процентах от массы цемента в пересчете на сухое вещество, в зависимости от среднесуточной температуры воздуха

определяется в процентах от массы цемента в пересчете на сухое вещество, в зависимости от объема конструкции

определяется по таблицам в виде фиксированного значения для определенной марки бетона, в зависимости от среднесуточной температуры воздуха

определяется по таблицам в виде фиксированного значения для определенной марки бетона, в зависимости от объема конструкции

При каком значении прочности бетона можно производить распалубливание предварительно напряженных конструкций?

+ при достижении бетоном прочности не менее 80 % от проектной

при достижении бетоном прочности не менее 70 % от проектной

при достижении бетоном прочности не менее 60 % от проектной

при достижении бетоном прочности не менее 90 % от проектной

При каком значении прочности бетона можно производить распалубливание конструкций, которые могут подвергаться сразу после распалубливания попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии?

при достижении бетоном прочности не менее 80 % от проектной

+ при достижении бетоном прочности не менее 70 % от проектной

при достижении бетоном прочности не менее 60 % от проектной

при достижении бетоном прочности не менее 90 % от проектной

При контроле приготовления бетонной смеси следует определять: (указать неверный ответ)

чистоту заполнителей и отсутствие в них наледи и смерзшихся комьев (при работе на холодных заполнителях)

температуру подогрева воды или рабочего раствора нитрита натрия

соответствие количества вводимой добавки температуре наружного воздуха или ожидаемой средней расчетной температуре бетона за период выдерживания

правильность дозировки материалов, составляющих бетон

достаточность перемешивания бетонной смеси и отсутствие в ней комьев песка

соответствие температуры и подвижности бетонной смеси заданным величинам при выходе из бетономешалки

+ температуру подогрева цемента

Контроль за качеством при транспортировании и укладке бетонной смеси при выдерживании бетона в зимний период времени включает: (указать лишнее)

проверку подготовки основания: отсутствие снега и наледи на опалубке, арматуре и ранее уложенном бетоне

измерение температуры наружного воздуха 2 раза в сутки, бетонной смеси при выгрузке из транспортной тары, укладке, уплотнении и укрытии

проверку подвижности бетонной смеси на месте ее укладки 2 раза в смену

наблюдение за тщательностью укладки бетонной смеси и ее уплотнением с последующим укрытием и утеплением бетона после окончания бетонирования или при перерывах в работе, а также за сохранностью укрытия в течение всего периода выдерживания

соблюдение принятого температурного режима выдерживания бетона с измерением температуры уложенного бетона на глубине 5 - 10 см не реже 3-х раз в сутки

испытания прочности бетона образцов, отобранных у места укладки и выдержанных в аналогичных условиях конструкции после установленных сроков выдерживания до достижения заданной прочности (2 образца), после дополнительного 28-суточного выдерживания в нормальных условиях (2 образца) и перед загружением конструкции нормативной нагрузкой (2 образца)

+ проведение химического анализа бетонной смеси

установление возможности распалубки и загрузки конструкции

Как производится приготовление водного раствора противоморозной добавки?

+ водный раствор противоморозных добавок должен приготовляться с помощью механизированных установок или другого оборудования, исключающего перемешивание вручную, в хорошо проветриваемом помещении

водный раствор противоморозных добавок должен приготовляться вручную, в хорошо проветриваемом помещении

водный раствор противоморозных добавок должен приготовляться с помощью автобетоносмесителя, исключающей перемешивание вручную, на строительной площадке

Какой вид подачи бетона представлен на изображении?

автобетононасосом

+ бадьей

подъемником

бетоноукладчиком

Какой вид подачи бетона представлен на изображении?

+ автобетононасосом

бадьей

подъемником

бетоноукладчиком

Какой вид подачи бетона представлен на изображении?

автобетононасосом

бадьей

подъемником

+ бетоноукладчиком

Что называется строительным раствором?

составленная в определённой пропорции смесь мелкого заполнителя и воды

+составленная в определённой пропорции смесь неорганического вяжущего, мелкого заполнителя и воды

составленная в определённой пропорции смесь неорганического вяжущего и мелкого заполнителя

Какой из растворов будет сложным?

цементный

+известково-цементный

известковый

Какой строительный раствор называют жирным?

который одержит небольшое количество вяжущего

который одержит нормальное количество вяжущего

+ который одержит избыточное количество вяжущего

Чем определяют подвижность растворов?

мастерком

+ стандартным конусом

лопаткой

Для чего применяют декоративные отделочные растворы?

для цветных штукатурок внутри здания

для цветных штукатурок фасада

+ для цветных штукатурок внутри здания и фасадов

Какой вид растворов относят к специальным?

декоративные цветные растворы

+ гидроизоляционные растворы

растворы для каменной кладки

Для приготовления декоративных растворов в качестве заполнителя используют:

+ песок полученный при дроблении белых и цветных горных пород

глину

керамзитовый песок

Раздел 6. Битумные и дегтевые вяжущие, материалы на их основе. Полимерные материалы. Лакокрасочные и оклеечные материалы.

Контролируемые компетенции (или их части):

- способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий (ОПК-3).

- способен проводить лабораторные испытания, специальные прикладные исследования по изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градостроительной деятельности, организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей задач, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество (ПКос-6).

Выберите правильный ответ

Какой вид материалов получают из битуминозных горных пород с содержанием битума от 10 до 80%?

+природные битумы

нефтяные битумы

дегти

Какой вид материалов представляют собой вязкожидкие продукты разложения органических веществ, главным образом твердых видов топлива при высокой температуре без доступа воздуха?

природные битумы

нефтяные битумы

+дегти

Какой вид дегтя непосредственно для производства строительных материалов не применяют, так как он содержит воду и много летучих составных частей, используемых другими отраслями как самостоятельные продукты?

+ сырой высокотемпературный деготь

отогнанный высокотемпературный деготь

составленные дегти

Какой вид материала получают из сырого дегтя путем отделения воды, легких и средних масел?

сырой высокотемпературный деготь

+ отогнанный высокотемпературный деготь

составленные дегти

При какой температуре получают низкотемпературные дегти?

+ 450-600 °С

600-750 °С

750-900 °С

900-1200 °С

При какой температуре получают высокотемпературных дегти?

1200-1500 °С

600-750 °С

750-900 °С

+ 900-1200 °С

Из каких компонентов состоит асфальтобетон?

+ щебень, минеральный порошок и битум

песок, минеральный порошок и битум

щебень, минеральный порошок и деготь

песок, минеральный порошок и деготь

Какой вид бетонов получают, добавляя полимер непосредственно в бетонную или растворную смесь (количество полимерной добавки — от 1 до 30% от массы цемента в зависимости от виду полимера и целей модификации бетона или раствора)?

+полимерцементные бетоны

бетонополимер

полимербетон

Какой вид бетонов представляет собой бетон, пропитанный после затвердения мономерами или жидкими олигомерами, которые после соответствующей обработки переходят в твердые полимеры, заполняющие поры бетона?

полимерцементные бетоны

+ бетонополимер

полимербетон

Какой вид бетонов представляет собой разновидность бетона, в котором вместо минерального вяжущего использованы термореактивные полимеры: эпоксидные, полиэфирные, фенолоформальдегидные?

полимерцементные бетоны

бетонополимер

+ полимербетон

При каком процессе большое количество одинаковых молекул простых соединений (мономеров) соединяется в одну сложную молекулу (полимер) без выделения побочных продуктов?

+ при реакции полимеризации

при реакции поликонденсации

при реакции гидратации

при реакции силикатизации

При каком процессе из нескольких простых соединений образуется полимер, состав которого отличается от состава исходных продуктов?

при реакции полимеризации

+ при реакции поликонденсации

при реакции гидратации

при реакции силикатизации

К каким материалам относят природные или искусственные материалы, которые наносят в вязкожидком состоянии тонким слоем на строительные конструкции и детали с целью создания пленки для защиты их от вредных воздействий окружающей среды, архитектурно-художественного оформления и улучшения санитарно-гигиенических условий помещений?

+лакокрасочным

гидроизоляционным

растворам

металлам

При обозначении лакокрасочных материалов (для эмалей, красок, порошковых красок, грунтовок, шпатлевок) используют 5 групп букв и цифр. Укажите, что обозначает 2-ая группа.

Пример обозначения:

вид лакокрасочного материала

+пленкообразующее вещество

преимущественное назначение лакокрасочного материала

порядковый номер, присвоенный данному лакокрасочному материалу

цвет краски, эмали, грунтовки или шпатлевки

При обозначении лакокрасочных материалов (для эмалей, красок, порошковых красок, грунтовок, шпатлевок) используют 5 групп букв и цифр. Укажите, что обозначает 3-ая группа.

Пример обозначения:

вид лакокрасочного материала

пленкообразующее вещество

+преимущественное назначение лакокрасочного материала

порядковый номер, присвоенный данному лакокрасочному материалу

цвет краски, эмали, грунтовки или шпатлевки

При обозначении лакокрасочных материалов (для эмалей, красок, порошковых красок, грунтовок, шпатлевок) используют 5 групп букв и цифр. Укажите, что обозначает 4-ая группа.

Пример обозначения:

вид лакокрасочного материала

пленкообразующее вещество

преимущественное назначение лакокрасочного материала

+порядковый номер, присвоенный данному лакокрасочному материалу

цвет краски, эмали, грунтовки или шпатлевки

Укажите теплоизоляционные материалы органические для строительных конструкций.

+арболит, ДВП, ДСП, торфяные плиты, ячеистые пластмассы

минеральная вата и изделия из нее, ячеистые бетоны, минеральные засыпки

совелит, асбозурит, асботермит, ньювель

диатомитовый кирпич, скорлупы, сегменты, изделия из термовермикулита

Укажите сырье для производства совелита.

+асбест – 15%, доломит – 85%

асбест – 20%, трепел – 60%, воздушная известь – 20%

древесные стружки, портландцемент

древесные стружки, синтетическая смола

Укажите сырье для производства вулканита.

асбест – 15%, доломит – 85%

+асбест – 20%, трепел – 60%, воздушная известь – 20%

древесные стружки, портландцемент

древесные стружки, синтетическая смола

Укажите сырье для производства фибролита.

асбест – 15%, доломит – 85%

асбест – 20%, трепел – 60%, воздушная известь – 20%

+древесные стружки, портландцемент

древесные стружки, синтетическая смола

Укажите сырье для производства древесно-стружечных плит.

асбест – 15%, доломит – 85%

асбест – 20%, трепел – 60%, воздушная известь – 20%

древесные стружки, портландцемент

+древесные стружки, синтетическая смола

Методика проведения контроля

| Параметры методики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество оценок | Три |
| Название оценок | Удовлетворительно, хорошо, отлично |
| Предел длительности всего контроля | 25 минут |
| Последовательность выбора разделов | Последовательная |
| Последовательность выбора вопросов | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела | Из разделов 5-6 – по 10 вопросов |
| Предлагаемое количество вопросов | 20 |

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно решено 86-100 % тестовых заданий, если он способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий; способен проводить лабораторные испытания, специальные прикладные исследования по изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градостроительной деятельности, организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей задач, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно решено 64-85 % тестовых заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно решено от 50 до 63 % тестовых заданий.

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется.

Задание на расчетно-графическую работу

Задача 1

Подобрать состав тяжелого бетона.

Исходные данные определяются по таблице на основании последних 2-х цифр зачетной книжки. Все показатели (за исключением марки цемента, нормальной густоты, качества заполнителей) определяются по последней цифре зачетной книжки, а указанные в скобках – по предпоследней.

| Показатель | Ед. изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс бетона |  | В15 | В20 | В25 | В30 | В35 | В15 | В20 | В25 | В30 | В35 |
| Марка цемента |  | М300 | М400 | М500 | М300 | М400 | М500 | М300 | М400 | М500 | М300 |
| Истинная плотность цемента, ρЦ | г/см3 | 3,05 | 3,10 | 3,06 | 3,11 | 3,07 | 3,12 | 3,08 | 3,15 | 3,09 | 3,03 |
| Нормальная густота | % | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 25 |
| Наибольшая крупность щебня (гравия) | мм | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 |
| Истинная плотность щебня, ρЩ | г/см3 | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,75 | 2,8 | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,75 | 2,8 |
| Насыпная плотность щебня, ρЩ (нас) | г/см3 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,38 | 1,36 | 1,45 |
| Водопотребность щебня | % | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 |
| Модуль крупности песка, Мк |  | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 2,1 | 1,9 |
| Истинная плотность песка, ρП | г/см3 | 2,4 | 2,45 | 2,5 | 2,55 | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,48 | 2,52 | 2,63 |
| Качество заполнителей |  | Н | Р | В | Н | Р | В | Н | Р | В | Р |
| Осадка конуса бетонной смеси, ОК | см | 2 | 5 | 11 | 7 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 4 |

Задача 2

Подобрать состав конструкционно-теплоизоляционного керамзитобетона.

Исходные данные определяются по таблице на основании последних 2-х цифр зачетной книжки. Все показатели (за исключением марки цемента, нормальной густоты) определяются по последней цифре зачетной книжки, а указанные в скобках – по предпоследней.

| Показатель | Ед. изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс бетона |  | В5 | В7,5 | В10 | В15 | В5 | В7,5 | В10 | В15 | В7,5 | В15 |
| Марка цемента |  | М300 | М400 | М500 | М300 | М400 | М500 | М300 | М400 | М500 | М300 |
| Истинная плотность цемента, ρЦ | г/см3 | 3,05 | 3,10 | 3,06 | 3,11 | 3,07 | 3,12 | 3,08 | 3,15 | 3,09 | 3,03 |
| Нормальная густота | % | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 25 |
| Наибольшая крупность керамзитового гравия | мм | 20 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Марка керамзитового гравия |  | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 500 |
| Насыпная плотность керамзита | кг/м3 | 500 | 500 | 800 | 500 | 300 | 800 | 500 | 800 | 500 | 500 |
| Песок кварцевый (Кв) или керамзитовый (Кер) |  | Кв | Кер | Кв | Кер | Кв | Кв | Кер | Кв | Кв | Кв |
| Насыпная плотность песка, ρП | г/см3 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 1,45 | 1,55 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Плотность керамзитобетона, ρЩ (нас) | кг/м3 | 1050 | 1100 | 1400 | 1500 | 950 | 1100 | 1800 | 1800 | 1200 | 1500 |
| Осадка конуса бетонной смеси, ОК | см | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 10 |

Критерии оценки:

Оценка «отлично» проставляется студенту, который правильно решил все задания, а также способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, делать выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности; определять качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств; владеть навыками выбора строительных материалов для строительных конструкций и изделий; способен проводить лабораторные испытания, специальные прикладные исследования по изучению материалов и веществ структуры, основания и окружения объекта градостроительной деятельности, организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей задач, определять методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество.

Оценка «хорошо» проставляется студенту, который допустил не более 2 ошибок при расчете задач.

Оценка «удовлетворительно» проставляется студенту, который допустил не более 4 ошибок при расчете задач.

Оценка «неудовлетворительно» студенту не выставляется, а расчетно-графическая работа возвращается на переработку.